[image: image1.emf]
Изолятор керамический тяговый.

Ізолятор керамічний тяговий.
                                [image: image2.emf]
ИТГР-10-750-65 У,Т3
чертёж       (НИЮД.686233.010СБ)

                                 креслення

	Номинальное напряжение, кВ
Номінальна напруга, кВ
	10

	Минимальная разрушающая сила на растяжение, даН
Мінімальне руйнуюче зусилля на розтягування, даН
	750

	Испытательное напряжение грозового импульса, кВ

Випробувальна напруга грозового імпульсу, кВ
	80

	Масса, кг
Маса, кг
	1,0

	Изолятор соответствует требованиям:

Ізолятор відповідає вимогам:                           ГОСТ 9984-85

	Срок службы – не менее 30 лет
Строк служби – не менше 30 років


